2025级住培医师工作服需求书

**一、项目明细清单**

|  |
| --- |
| **2025级住培医师工作服清单** |
| **序号** | **品名** | **码数** | **单位** | **拟购****数量** | **预算单价****（元）** | **预算金额****（元）** |
| 1 | 工作服冬装（白大褂） | 各种码数 | 件 | 200 | 55 | 11000 |
| 2 | 工作服夏装（白大褂） | 各种码数 | 件 | 200 | 50 | 10000 |
| **合计数量：** | **400** | 　 | **21000** |

**二、技术参数要求**

打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

**1.工作服冬装（白大褂）**

▲1、面料成份：65%（±5%）聚酯纤维，35%（±5%）棉；

▲2、织物密度：经向：576根/10cm（±5%）,纬向272根/10cm（±5%）；经向线密度（tes）：13.2×2（±5%），纬向线密度（tes）28.8（±5%）；

▲3、此布要求重量：243g/㎡(±5%)；

▲4、符合GB 18401-2010标准B类要求及GB/T5326-2009标准。

▲5、水洗尺寸变化率（%）：经向不低于-0.9，纬向不低于-0.2；

▲6、断裂强力：经向≥294N，纬向≥245N；撕破强力（N）：经向≥11N，纬向≥11N；

▲7、起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥10000；

▲8、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐氯化水牢度≥3级；

▲9、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 B类标准。

10、款式、颜色、设计由采购人提供样品，中标人按样品要求制作。

注：以上所有参数需提供面料的检测报告，提供第三方检测机构出具有效期内的合格检测报告并加盖投标人公章。

**2.工作服夏装（白大褂）**

▲1、面料成份：棉 35%(±5%)，聚酯纤维 65%(±5%)；线密度：经向45/2s（（±5%）），纬向45/2s（±5%）；织物密度：经向420根/10cm（±5%）,纬向：215根/10cm（±5%）；此布料要求重量：180g/㎡（±5%）。

▲2、技术要求：甲醛含量、PH值、可分解芳香胺等标准符合GB 18401-2010 B类标准要求，断裂强力经向≥294N，断裂强力纬向≥245N，撕破强力经向≥11N,撕破强力纬向≥11N，水洗尺寸变化率经向不低于-3，纬向不低于-2，耐酸碱汗渍、耐干摩擦、耐水、耐氯漂等染色牢度均为3 级及以上，无异味。不起毛起球，尺寸稳定，弹性好，缩水率小、耐洗涤。

3、上述内在质量指标按照GB/T5326-2009标准执行。

4、款式、颜色、设计由采购人提供样品，中标人按样品要求制作。

注：以上所有参数需提供面料的检测报告，提供第三方检测机构出具有效期内的合格检测报告并加盖投标人公章。